SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.03.01.01.

PRZEPUSTY POD DROGĄ I POD ZJAZDAMI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru przepustów.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy

i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wykonanie przepustów pod drogą

śr. 60 cm oraz pod zjazdami śr. 50 cm

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ścianki czołowe – konstrukcje stabilizujące przepust na wylocie i wlocie oraz

ograniczające i podtrzymujące nasyp drogi.

1.4.2. Długość przepustu – odległość między krawędziami zewnętrznymi ścianek

czołowych przepustu, mierzona po osi przepustu w jego dnie zgodnie z dokumentacją i przedmiarami.

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami

i określeniami podanymi w ST DM.00.00.00. „Wymagania Ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Kierownika Projektu.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST DM.00.00.00. „Wymagania

Ogólne”.

2. MATERIAŁY

2.1. Do wykonania przepustu pod korona należy użyć następujących materiałów:

- deski iglaste III klasy do wykonania szalunku ścianek czołowych,

- cement portlandzki 42,5 do zapraw,

- rury żelbetowe ø600 mm, dla obciążenia klasy A,

- beton B30 do wykonania ścianek czołowych i ław fundamentowych pod ścianki czołowe,

- beton B20 do wykonania ławy fundamentowej o grubości 30cm pod prefabrykat rurowy,

- stal zbrojeniowa klasy A2 gat. 18G2-b,

- stal zbrojeniowa klasy A1 gat. St3SX-b

- abizol P i R do izolacji rur, ścianek czołowych i innych elementów przepustu,

- papa zgrzewalna do uszczelniania styków,

- mieszanka z kruszywa naturalnego do wykonania zasypki dolnej i górnej.

2.2. Prefabrykaty, beton, cement i materiały izolacyjne powinny posiadać Aprobatę

Techniczną potwierdzającą ich zgodność z wymaganiami.

2.2.1. Wymagania dla betonu dla ścianek czołowych, ław fundamentowych i rur

żelbetowych:

- beton klasy min. B30,

- nasiąkliwość ≤ 4%,

- przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W 8,

- odporność na działanie mrozu – stopień mrozoodporności co najmniej F 150.

2.2.2. Wymaganie dla cementu użytego do betonu:

Tablica 1. Wymagania dla cementu użytego do betonu

Lp.                                           Wymagania                                       Marka cementu

42,5

1            Wytrzymałość na                         po 2 dniach                               10

ściskanie, MPa, nie mniej niż:       po 7 dniach                                -

po 28 dniach                             42,5

2            Czas wiązania      początek wiązania, najwcześniej

po upływie min.                                    60

koniec wiązania najpóżniej,h                          12

3          Stałość objętości, mm nie więcej niż:                                              10

4          Zawartość SO3, % masy cementu, nie więcej niż:                           3,5

5          Zawartość chlorków, % nie więcej niż:                                           0,10

6          Zawartość alkaliów, % nie więcej niż:                                             0,6

7          Łączna zawartość dodatków specjalnych (przyśpieszających

twardnienie, plastyfikująych, hydrofobizujących) i technolog-       5,0

gicznych, dopuszczonych do stosowania przez ITB, % masy

cementu, nie więcej niż:

Cement powinien pochodzić z jednego źródła dla danego obiektu. Pochodzenie

cementu i jego jakość określona atestem – musi być zatwierdzona przez Inżyniera.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo stosowane do wyrobu betonowych elementów przepustów powinno

spełniać wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. Nr 63 dla kruszyw do betonów klas B25,

B30 i wyższych.

Do betonów stosować należy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym

wymiarze ziarna do 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem

zaakceptowania przez Kierownika Projektu.

Grysy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla grysu do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp.               Właściwości                                                                           Wymagania

1.            Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż:                                  1

2             Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż                                  20

3             Wskaźnik rozkruszenia, %, nie więcej niż:

- dla grysów granitowych                                                16

- dla grysów bazaltowych i innych                                    8

4             Nasiąkliwość, %, nie więcej niż:                                                             1,2

5             Mrozoodporność wg metody bezpośredniej, %, nie więcej niż:               2

6             Mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej

(wg PN-B-11112), %, nie więcej niż:                                                       10

7             Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:                                        0,1

8             Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:                            0,25

9             Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niż:                                                             wzorcowa nie

10           Reaktywność alkaiczna (wg PN-B-06714-34)                               wywołująca zwiększenia

wymiarów liniow. ponad 0,1%

11            Zawartość podziarna, %, nie więcej niż:                                                 5

12            Zawartość nadziarna, %, nie więcej niż:                                                 10

Należy stosować piaski pochodzenia rzecznego, albo będące kompozycją piasku

rzecznego i kopalnianego płukanego. Piaski powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla piasku do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp.              Właściwości                                                                     Wymagania

1                 Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż:                        1,5

2                 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:                             0,2

3                 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:                  0,25

4                 Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa cieczy

nad  kruszywem nie ciemniejsza niż:                                      wzorcowa

5                 Reaktywność alkaiczna (wg PN-B-06714-34)                  nie wywołująca zwięk

-szenia  wymiarów liniow.

ponad 0,1%

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna wynosić:

do 0,25 mm - od 14 do 19%

do 0,5 mm - od 33 do 48%

do 1 mm - od 57 do 76 %

Żwir powinien spełniać wymagania normy PN-B-06712 i Dz. U. 63 dla marki 30

w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto mrozoodporność żwiru badaną zmodyfikowaną metodą bezpośrednią wg

PN-B-11112 ogranicza się do 10%.

Żwir powinien odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla żwiru marki 30 do betonowych elementów konstrukcji przepustów

Lp.                                 Właściwości                                                         Wymagania

1 Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik rozkruszania, %,

nie więcej niż:                                                                                                12

2 Zawartość ziarn słabych, %, nie więcej niż:                                                          5

3 Nasiąkliwość, %, nie więcej niż: 1,0

4 Mrozoodporność po 25 cyklach i po 5cyklach, %,

nie więcej niż:                                                                                                          5,0

5 Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż:                                                20

6 Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej niż:                                         1,5

7 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:                                                    0,25

8 Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż:                                                     0,1

9 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy nad

kruszywem nie ciemniejsza niż:                                                                             wzorcowa

2.2.4. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Składniki mieszanki mineralnej dla betonu powinny być tak dobrane, aby krzywa

uziarnienia mieszanki mineralnej mieściła się w krzywych granicznych dobrego uziarnienia

zgodnie z tabelą 5.

Tabela 5

Wymiary boku oczek sita [mm]                        Ułamek masowy kruszywa przechodzącego

przez sito dla ziarna ≤16mm [%]

0,25                                                                              3 – 8

0,50                                                                              7 – 20

1,0                                                                               12 – 32

2,0                                                                               21 – 42

4,0                                                                               36 – 56

8,0                                                                                60 – 76

16,0                                                                                   100

31,5                                                                                      -

2.3. Stal zbrojeniowa

Stal stosowana do zbrojenia betonowych elementów konstrukcji przepustów musi

odpowiadać wymaganiom PN-H-93215.

Do wykonania zbrojenia należy użyć prętów o średnicy ø 8 – 14 mm ze stali

zbrojeniowej klasy A2 gat. 18G2-b oraz klasy A1 gat. StSX-b.

Nie dopuszcza się zamiennego użycia innych stali i innych średnic bez zgody

Kierownika Projektu.

Stal zbrojeniowa powinna być składowana w sposób izolowany od podłoża

gruntowego, zabezpieczona od wilgoci, chroniona przed odkształceniem i zanieczyszczeniem.

2.4. Materiały izolacyjne

Do izolowania drogowych przepustów betonowych i ścianek czołowych należy

stosować materiały wskazane w Dokumentacji Projektowej lub SST posiadające Aprobatę

Techniczną oraz atest producenta:

- Abizol P i R

- wszelkie inne i nowe materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające

Aprobaty Techniczne – za zgodą Kierownika Projektu.

2.5. pozostałe materiały powinny posiadać aktualne badania pozwalające na ocenę ich

właściwości i stwierdzenie ich przydatności do wbudowania.

3. SPRZĘT

3.1. Roboty ziemne

- koparka,

- płyta wibracyjna lub inny lekki sprzęt zagęszczający do zagęszczania podłoża gruntowego,

obsypki i zasypki przepustu.

3.2. Montaż przepustu

- żuraw samochodowy.

3.3. Wykonanie fundamentu i ścianek czołowych

- agregat prądotwórczy,

- wibrator pogrążalny.

3.4. Sprzęt do odwodnienia wykopów

Specyfikację sprzętu do odwodnienia wykopów Wykonawca zaproponuje w projekcie

technologii odwodnienia wykopów, który podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

4. TRANSPORT

Odwóz gruntu z wykopu stanowi transport technologiczny. Jako środki transportu dla

jego wykonania należy użyć samochodów samowyładowczych, samochodów skrzyniowych

lub innych przedstawionych przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonych przez Kierownika

Projektu. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wysypisko.

Dopuszcza się pozostawienie w miejscu Robót gruntu przeznaczonego do zasypania

wykonywanych konstrukcji w miejscu nie powodującym utrudnienia wykonywania Robót.

Do transportu rur betonowych należy używać samochodów skrzyniowych.

Przewożone rury należy rozmieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej

i zabezpieczyć przed przemieszczeniem i spadaniem.

Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów wywrotek lub

samochodowych mieszarek do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien być

zorganizowany w sposób uniemożliwiający rozsegregowanie składników na czas transportu

powinien umożliwić dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed rozpoczęciem wiązania

betonu.

Do transportu materiałów sypkich należy używać środków transportu

zabezpieczających przed ich zabrudzeniem zanieczyszczeniami obcymi.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty ziemne

5.1.1. Wykopy

Wykopy należy wykonywać z bezpośrednim załadunkiem gruntu na środki

transportowe i odwozem na składowisko przyobiektowe lub poza miejsce Robót. Po

wykonaniu wykopów podłoże gruntowe należy wyrównać i zagęścić. Wskaźnik zagęszczenia

dla przygotowanego podłoża powinien wynieść min. 0,97.

Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być zgodna z SST D.02.01.01.

„Wykonywanie wykopów w gruntach I – III kategorii’ oraz SST D.02.03.01. „Wykonanie

nasypów”.

Ściany wykopów winny być zabezpieczone na czas robót wg Dokumentacji

Projektowej, SST i zaleceń Kierownika Projektu. W szczególności zabezpieczenie może

polegać na:

- stosowaniu bezpiecznego nachylania skarp wykopów,

- podparciu lub rozparciu ścian wykopów,

- stosowaniu ścianek szczelnych.

Do podparcia lub rozparcia można stosować drewno, elementy stalowe lub inne

materiały zaakceptowane przez Inżyniera.

Stosowane ścianki szczelne mogą być drewniane albo stalowe wielokrotnego użytku.

Typ ścianki oraz sposób jej zagłębiania w grunt musi być zgodny z Dokumentacją Projektową

i zaleceniami Kierownika Projektu.

Po wykonaniu robót ściankę szczelną należy usunąć, zaś powstałą szczelinę zasypać

gruntem i zagęścić.

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, ścianki szczelne można

pozostawić w gruncie.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana

warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta

powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki z

oprzyrządowaniem nie powodującymi spulchnienia gruntu.

Odchyłki rzędnej wykonanego podłoża od rzędnej określonej w Dokumentacji

Projektowej nie może przekraczać +1,0 cm i -3,0 cm.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Wykonanie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa dla betonowych elementów konstrukcji przepustów powinna

Urabialność mieszanki betonowej powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej

szczelności po zawibrowaniu bez wystąpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialność powinna być dostosowana do warunków formowania, określonych przez:

- kształt i wymiary elementu konstrukcji oraz ilość zbrojenie,

- zakładaną gładkość i wygląd powierzchni betonu,

- sposoby układania i zagęszczenia mieszanki betonowej.

Konsystencja powinna być nie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN-B-06250.

Nie może ona być osiągnięta przez większe zużycie wody niż to jest przewidziane w składzie

mieszanki. Zaleca się sprawdzenie doświadczalnie urabialności mieszanki betonowej przez

próbę formowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie może przekraczać: 2%

w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających i od 4,5 do 6,5% w przypadku

stosowania domieszek napowietrzających.

Recepta mieszanki betonowej może być ustalona dowolną metodą doświadczalną lub

obliczeniowo – doświadczalną zapewniającą uzyskanie betonu o wymaganych

właściwościach.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach

przeciwbieżnych lub betonowniach. Składniki mieszanki wg recepty roboczej muszą być

dozowane wagowo z dokładnością:

- ±2% dla cementu, wody, dodatków,

- ±3% dla kruszywa.

Objętość składników jednego zarobu betoniarki nie powinna być mniejsza niż 90%

i nie może być większa niż 100% jej pojemności roboczej.

Czas mieszania zarobu musi być ustalony doświadczalnie, jednak nie powinien on być

krótszy niż 2 minuty.

Konsystencja mieszanki betonowej nie może różnić się od konsystencji założonej (wg

recepty roboczej) więcej niż ± 20% wskaźnika Ve-Be. Przy temperaturze 0ºC wykonywanie

mieszanki betonowej należy przerwać, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, w uzgodnieniu

z Inżynierem.

5.2.2. Ława pod przepust

Pod ułożenie rur należy wykonać ławę fundamentową z mieszanki tłuczniowej 0/31,5

o grubości 15 cm.

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustów wynoszą:

a) Różnice wymiarów ławy fundamentowej w planie ±5 cm,

b) Różnice rzędnych wierzchu ławy ±2 cm.

5.2.4. Wykonanie deskowań

Przy wykonaniu deskowań należy stosować zalecenia PN-B-06251.

Deskowanie powinno być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i powinno

zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie

powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed

wypełnieniem mieszanką betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć

wyciek zaprawy i możliwość zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji.

Deskowania nieimpregnowane przed wypełnieniem ich mieszanką betonową powinny być

obficie zlewane wodą.

5.2.5. Betonowanie i pielęgnacja

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych

niż +5ºC. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze niższej

niż 5ºC, jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia oraz zapewnienia mieszance

betonowej temperatury +20ºC w chwili jej układania i zabezpieczenia uformowanego

elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu

lekkimi osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i

chroniącymi beton przed deszczem i inną wodą.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy

PN-B-32250.

Dopuszcza się inne rodzaje pielęgnacji po akceptacji Inżyniera.

Rozformowanie konstrukcji, jeżeli Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej,

może nastąpić po osiągnięciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymałości projektowej.

5.3. Izolacja rur

Przed przystąpieniem do montażu rury należy zaizolować dwukrotnie zewnętrznie

Abizolem P+R. Do montażu przepustu można przystąpić po odparowaniu emulgatorów z

izolacji powłokowej i jej całkowitym utwardzeniu.

5.4. Montaż przepustu

Rury żelbetowe należy ułożyć na wykonanej ławie. Rzędne posadowienia elementów

przyjąć zgodnie z Dokumentacją Projektową. Styki elementów powinny być wypełnione

zaprawą cementową wg PN-B-14501.

5.5. Wykonanie uszczelnień

Styki rur należy uszczelnić uszczelkami gumowymi lub papą zgrzewalną

i zabezpieczyć.

5.6. Ścianki czołowe

Ścianki czołowe i fundamenty ścianek należy wykonać z betonu klasy B-30

w deskowaniu na mokro lub zastosować ścianki prefabrykowane.

Powierzchnie ścianek czołowych, które po zasypaniu znajdą się pod

ziemią, należy zagruntować i pokryć izolację przeciwwilgociową – analogicznie jak rury.

5.7. Zasypanie wykopu

Po montażu przepustu wykop należy zasypać mieszanką z kruszywa naturalnego

zgodnego z normą PN-B-11111. Wskaźnik różnoziarnistości U ≥ 5,0.

Wskaźnik zagęszczenia wykonanej zasypki dla dolnej i górnej warstwy powinien być

nie mniejszy jak 0,97. Zasypanie przepustu należy przeprowadzić w taki sposób, aby nie

uszkodzić izolacji rur i ścianek czołowych.

5.8. Wykonawca zapewni odwodnienie wykopów na czas budowy przepustów. Przed

przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu projekt technologii

odwodnienia wykopów wraz ze szczegółową specyfikacją sprzętu użytego do tego celu.

W razie wątpliwości Kierownika Projektu do zastosowanych urządzeń, Wykonawca

przeprowadzi na własny koszt prezentację działania sprzętu a w razie stwierdzenia przez

Kierownika projektu jego nieprzydatności do celu, do jakiego ma służyć, dokona

odpowiednich zmian w projekcie technologii.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00. „ Wymagania

Ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót przygotowawczych i robót ziemnych

Kontrolę robót przygotowawczych i robót ziemnych należy przeprowadzić

z uwzględnieniem wymagań podanych w punkcie 5.1.

6.3. Badania mieszanki betonowej i betonu

Badania mieszanki betonowej:

- urabialności,

- konsystencji,

- zawartość powietrza w mieszance betonowej.

Badanie betonu

- badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach,

- badanie nieniszczące betonu w konstrukcji,

- badanie nasiąkliwości,

- badanie odporności na działanie mrozu.

6.4. Kontrola wykonania ławy fundamentowej

Przy kontroli wykonania ławy fundamentowej należy sprawdzić:

- klasę betonu użytego do wykonania ławy,

- usytuowanie ławy w planie,

- rzędne wysokościowe,

- grubość ławy,

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową.

6.5. Kontrola wykonania elementów prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane należy sprawdzać w zakresie:

- wyglądu zewnętrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),

- kształtu i wymiarów (długość, wymiary wewnętrzne, grubość ścianki – wg Dokumentacji

Projektowej),

- wytrzymałość betonu na ściskanie,

- średnicy prętów i usytuowania zbrojenia (zgodnie z Dokumentacją Projektową

i wymaganiami punktu 5.2.2.).

6.6. Kontrola połączenia prefabrykatów

Połączenia prefabrykatów powinno być sprawdzone wizualnie w celu porównania

zgodności zmontowanego przepustu z Dokumentacją Projektową oraz ustaleniami punktu 5.4.

i 5.5.

6.7. Kontrola izolacji ścian przepustu

Izolacja ścian przepustu powinna być sprawdzona przez oględziny w zgodności

z wymaganiami punktu 5.3.

6.8. Kontrola zagęszczania zasypek

Kontrola zagęszczania obejmuje sprawdzenie parametrów zagęszczonej dolnej oraz

górnej warstwy zasypki przepustu. Wskaźnik zagęszczenia sprawdzamy w 3 miejscach na

każdej warstwie. Wymagany minimalny wskaźnik zagęszczenia to Is ≥ 0,97 dla obu warstw.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiarowymi dla przepustów pod koroną jezdni jest metr (m) wykonania

kompletnego przepustu, ze ściankami i ławami.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór Robót polega na:

- kontroli jakości materiałów,

- pełnym sprawdzeniu wyników badań laboratoryjnych,

- sprawdzeniu ułożenia uszczelek i wypełnienia spoin,

- sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową.

W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności wykonanych Robót

z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz przywołanymi normami i przepisami

branżowymi. Wykonawca wykona odpowiednie Roboty poprawkowe usuwając wszystkie

wady na własny koszt w czasie i w sposób nie hamujący postępu innych Robót Kontraktu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płaci się za metr (m) wykonania kompletnego przepustu, ze ściankami czołowymi

i ławami.

Cena obejmuje:

- wytyczenie Robót w terenie,

- wykonanie i odwodnienie wykopów,

- zakup i transport do miejsca wbudowania wszelkich potrzebnych materiałów,

- wykonanie mieszanek betonowych – alternatywnie,

- profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego,

- wykonanie podsypki z mieszanki z kruszywa naturalnego pod przepust,

- wykonanie fundamentów,

- ułożenie rur,

- wykonanie ścianek czołowych przepustu,

- wykonanie izolacji rur i ścianek czołowych,

- zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem,

- badania i pomiary sprawdzające,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robót oraz jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynności niezbędnych do realizacji Robót objętych niniejszą ST,

zgodnie z Dokumentacją Projektową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-74/8935-04 Przepusty kolejowe i drogowe. Elementy prefabrykowane.

BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania