NAWIERZCHNIA  Z  BETONU  ASFALTOWEGO

Warszawa 2001

Opracowanie wykonano na zlecenie

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych

Zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych niniejsza ogólna

specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę sporządzenia szczegółowej

specyfikacji technicznej przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych

oraz jest zalecona do wykorzystania przy zlecaniu robót na drogach wojewódzkich,

powiatowych i gminnych.

Jednostka autorska,

opracowanie edytorskie i rozpowszechnienie:

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o.

Warszawa

Konsultacje:

Wydział Budowy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w Warszawie

Treść ogólnej specyfikacji technicznej opracowano wg stanu na dzień 30 kwietnia

2001 r.

Przy sporządzaniu szczegółowej specyfikacji technicznej należy uaktualnić

przepisy zawarte w wykorzystywanej niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej.

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

OSTogólne specyfikacje techniczne

SSTszczegółowe specyfikacje techniczne

IBDiMInstytut Badawczy Dróg i Mostów

CZDPCentralny Zarząd Dróg Publicznych

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw

konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą

podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach

krajowych.

Zaleca się wykorzystanie OST przy zlecaniu robót na drogach

wojewódzkich powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad

prowadzenia robót związanych z wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej,

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o

kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni

podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniższego zestawienia:

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu

kategoria ruchuliczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobę

KR1&#179; 12

KR2od 13 do 70

KR3  od 71 do 335

KR4  od 336 do 1000

KR5od 1001 do 2000

KR6> 2000

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o

określonym składzie i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią

ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób,

spełniająca określone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i

zagęszczona.

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia

adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu

na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do

kruszywa.

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny

rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50

m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy

sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w

osiach obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i

składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w

PN-C-96170:1965 [6].

W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy

stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie

asfaltu modyfikowanego polimerami, to polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT

PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od

rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w tablicy 1 i 2.

2.4. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w

PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza podstawowego i zastępczego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961

[9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.Rodzaj materiałuWymagania wobec materiałów

w zależności od kategorii ruchu

nr normyKR 1lub KR 2od KR 3 do KR 6

1Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) ze skał magmowych i przeobrażonych

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1); gat.1

b) ze skał osadowychjw.jw.2)

c) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

jw.

kl. I; gat.1

2Kruszywo łamane zwykłe

wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

3Żwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

-

4Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg

WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I; gat.1

5Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-

6Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia wg  orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,

zastępczy

pyły z odpylania,

popioły lotne

podstawowy

-

-

-

7Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6]D 50, D 70,

D 100D 503), D 70

8Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13]  DE80 A,B,C,

DP80  DE80 A,B,C,

DP80

1)     tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy

jak dla kl. I;

gat. 1

2)     tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości &#163; 50% m/m we frakcji grysowej

w mieszance z       innymi kruszywami, w ilości &#163; 100% m/m we frakcji

piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego

3)     preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i

wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp.Rodzaj materiałuWymagania wobec materiałów w zależności od kategorii

ruchu

nr normyKR 1 lub KR 2KR 3 do KR 6

1Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

a) z surowca skalnego

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1); gat.1, 2

b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze)

jw.

kl. I; gat. 1

2Kruszywo łamane zwykłe

wg PN-B-11112:1996 [2]

kl. I, II; gat.1, 2

-

3Żwir i mieszanka

wg PN-B-11111:1996 [1]

kl. I, II

-

4Grys i żwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego wg

WT/MK-CZDP 84 [15]

kl. I, II; gat.1, 2

kl. I, II1) gat.1, 2

5Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]gat. 1, 2-

6Wypełniacz mineralny:

a) wg PN-S-96504:1961[9]

b) innego pochodzenia

wg orzeczenia laboratoryjnego

podstawowy,

zastępczy

pyły z odpylania,

popioły lotne

podstawowy

-

-

-

7Asfalt drogowy

wg PN-C-96170:1965 [6]

D 50, D 70

D 50

8Polimeroasfalt drogowy

wg TWT PAD-97 [13]

-DE30 A,B,C

DE80 A,B,C,

DP30,DP80

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla

kl. I; gat. 1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie

wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z odpylania, popioły lotne z węgla

kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera.

2.5. Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować

kruszywa podane w tablicy 1 i 2.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania

określone w PN-C-96173:1974 [7].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające

wymagania określone w WT.EmA-99 [14].

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu

asfaltowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego

sprzętu:

-      wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania

mieszanek mineralno-asfaltowych,

-      układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu

zagęszczanego,

-      skrapiarek,

-      walców lekkich, średnich i ciężkich ,

-      walców stalowych gładkich ,

-      walców ogumionych,

-      szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących,

-      samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów

4.2.1. Asfalt

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w

PN-C-04024:1991 [5].

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:

-      cysternach kolejowych,

-      cysternach samochodowych,

-      bębnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w

TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypełniacz

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych

do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny.

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami

transportu w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi

asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami

samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na

rozładunek.

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien

przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury

wbudowania.

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami

skrzyni wyposażonej w system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z

Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu

mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych

składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań

kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

-      doborze składników mieszanki mineralnej,

-      doborze optymalnej ilości asfaltu,

-      określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami

projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w

polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu

podano w tablicy 3.

Tablica 3.  Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do

warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2od KR 3 do KR 6

sit #, mmMieszanka mineralna, mm

Zawartość asfaltuod  0

do 20od 0 do16    lub od  0 do 12,8od 0 do 8

lub od  0 do 6,3od  0

do 20od  0

do 201) od  0

do 16 od  0 do12,8

Przechodzi przez: 25,0

20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

zawartość

ziarn > 2,0

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

88÷100

78¸100

68¸93

59¸86

54¸83

48¸78

40¸70

29¸59

(41¸71)

20¸47

13¸36

10¸31

7¸23

6¸20

5¸10

100

90¸100

80¸100

69¸100

62¸93

56¸87

45¸76

35÷64

(36÷65)

26¸50

19¸39

17¸33

13¸25

12¸22

7¸11

100

90÷100

78¸100

60¸100

41¸71

(29¸59)

27¸52

18¸39

15¸34

13¸25

12¸22

8¸12

100

88÷100

78¸100

68¸85

59¸74

54¸67

48¸60

39¸50

29¸38

(62¸71)

20¸28

13¸20

10¸17

7¸12

6¸11

5¸7

100

90÷100

67¸100

52¸83

38¸62

30¸50

22¸40

21¸37

21¸36

(64¸79)

20¸35

17¸30

15¸28

12¸24

11¸22

10¸15

100

90÷100

80¸100

70¸88

63¸80

55¸70

44¸58

30¸42

(58¸70)

18¸28

12¸20

10¸18

8¸15

7¸14

6¸9

100

87÷100

73¸100

66¸89

57¸75

47¸60

35¸48

(52¸65)

25¸36

18¸27

16¸23

12¸17

11¸15

7¸9

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA, % m/m

5,0¸6,5

5,0¸6,5

5,5¸6,5

4,5¸5,6

4,3¸5,4

4,8¸6,0

4,8¸6,5

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu

asfaltowego

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 1do 7.

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0

do 12,8 mm  do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub

KR2

Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0

do 6,3 mm do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem

nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 4. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 5.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm

(mieszanka o nieciągłym uziarnieniu) do warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o

obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 6. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Rys. 7. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do

warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane

w tablicy 4 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać

wymagania podane w tablicy 4 lp. od 6 do 8.

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do

warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy

wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na

rysunkach 8¸13.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na

podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać

wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu

asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego

Lp.WłaściwościWymagania wobec MMA

i warstwy ścieralnej z BA

w zależności od kategorii ruchu

KR 1lub KR 2KR 3 do KR 6

1Moduł sztywności pełzania 1), MPanie wymaga się&#179; 14,0 (&#179;18)4)

2Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, kN&#179; 5,52)&#179;

10,03)

3Odkształcenie próbek jw., mmod 2,0 do 5,0od 2,0 do 4,5

4Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/vod 1,5 do 4,5od 2,0 do 4,0

5Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  jw., %od 75,0 do 90,0od 78,0

do 86,0

6Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 6,3 mm

od 0 mm do 8,0 mm

od 0 mm do 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od 1,5 do 4,0

od 2,0 do 4,0

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 5,0

od 5,0 do 7,0

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 5,0

od 5,0 do 7,0

7Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %&#179; 98,0&#179; 98,0

8Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v)od 1,5 do 5,0od 3,0 do 5,0

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48

[16], dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka

4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy

wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne

zawartości asfaltu

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od kategorii

ruchu

Wymiar oczek sitKR 1 lub KR 2KR 3  do  KR 6

#, mmMieszanka mineralna, mm

od 0

do 20od 0

do 16od 0

do 12,8od 0

do 25od 0

do 20od 0 do 161)

Przechodzi przez:

31,5

25,0

20,0

16,0

12,8

9,6

8,0

6,3

4,0

2,0

zawartość

ziarn > 2,0 mm

0,85

0,42

0,30

0,18

0,15

0,075

100

87÷ 100

75¸100

65¸93

57¸86

52¸81

47¸76

40¸67

30¸55

(45¸70)

20¸40

13¸30

10¸25

6¸17

5¸15

3¸7

100

88÷100

78¸100

67¸92 60¸86

53¸80

42¸69

30¸54

(46¸70)

20¸40

14¸28

11¸24

8¸17

7¸15

3¸8

100

85÷100

70¸100

62¸84

55¸76

45¸65

35¸55

(45¸65)

25¸45

18¸38

15¸35

11¸28

9¸25

3¸9

100

84÷100

75¸100

68¸90

62¸83

55¸74

50¸69

45¸63

32¸52

25¸41

(59¸75)

16¸30

10¸22

8¸19

5¸14

5¸12

4¸6

100

87÷100

77¸100

66¸90

56¸81

50¸75

45¸67

36¸55

25¸41

(59¸75)

16¸30

9¸22

7¸19

5¸15

5¸14

4¸7

100

87÷100

77¸100

67¸89

60¸83

54¸73

42¸60

30¸45

(55¸70)

20¸33

13¸25

10¸21

7¸16

6¸14

5¸8

Orientacyjna zawartość asfaltu w MMA,  % m/m

4,3¸5,8

4,3¸5,8

4,5¸6,0

4,0¸5,5

4,0¸5,5

4,3¸5,8

1) Tylko do warstwy wyrównawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej,

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od

8 do 13.

Rys. 8.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do

warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu

ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do

warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu

ruchem KR1 lub KR2

Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm

do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu

ruchem KR1 lub KR2

Rys. 11.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 25 mm do

warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu

ruchem od KR3 do KR6

Rys. 12.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do

warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu

ruchem od KR3 do KR6

Rys. 13.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do

warstwy  wyrównawczej  nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem od KR3 do KR6

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej,

wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego

Lp.

WłaściwościWymagania wobec MMA, warstwy wiążącej, wyrównawczej

i wzmacniającej w zależności od  kategorii ruchu

KR 1  lub  KR 2od KR 3  do  KR 6

1Moduł sztywności pełzania 1),  MPanie wymaga się&#179; 16,0 (&#179;22)3)

2Stabilność próbek wg metody Marshalla w temperaturze 60o C, zagęszczonych

2x75 uderzeń ubijaka,  kN

&#179; 8,0  (&#179; 6,0)2)

&#179;11,0

3Odkształcenie próbek jw., mmod 2,0 do 5,0od 1,5 do 4,0

4Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v)od 4,0 do 8,0od 4,0 do 8,0

5Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach jw., %od 65,0 do 80,0&#163; 75,0

6Grubość warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 12,8 mm

od 0 mm do 16,0 mm

od 0 mm do 20,0 mm

od 0 mm do 25,0 mm

od 3,5 do 5,0

od 4,0 do 6,0

od 6,0 do 8,0

-

od 4,0do 6,0

od 6,0 do 8,0

od 7,0 do 10,0

7Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %&#179; 98,0&#179; 98,0

8Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v)od 4,5 do 9,0od 4,5 do 9,0

1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr

48 [16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA

2)     dla warstwy wyrównawczej

3)     specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym,

skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o

mieszaniu cyklicznym lub ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników,

ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury składników i gotowej

mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i

zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe

asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury.

Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane

elektronicznie.

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka

elementarna wagi, względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż  ± 2 % w

stosunku do masy składnika.

Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien

on być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z

układem termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z

tolerancją ± 5o C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:

- dla D 50                              od 145o C do 165o C,

- dla D 70                              od 140o C do 160o C,

- dla D 100                            od 135o C do 160o C,

- dla polimeroasfaltu -         wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka

mineralna po dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna

temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od

maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:

- z D 50                                  od 140o C do 170o C,

- z D 70                                  od 135o C do 165o C,

- z D 100                                od 130o C do 160o C,

- z polimeroasfaltem -          wg wskazań producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być

wyprofilowane i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być

większe od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm

Lp.Drogi i placePodłoże pod warstwę

ścieralnąwiążącą i wzmacniającą

1Drogi klasy A, S i GP69

2Drogi klasy G i Z912

3Drogi klasy L i D oraz place i parkingi1215

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w

tablicy 7, podłoże należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy

wyrównawczej.

Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,

podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości

ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

upłynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń

powinny być pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w SST i

zaakceptowanym przez Inżyniera.

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub

upłynniacza z asfaltu upłynnionego

Lp.Podłoże do wykonania warstwy

z mieszanki betonu asfaltowegoIlość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji

lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    kg/m2

Podłoże pod warstwę asfaltową

1Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowaod 0,7 do 1,0

2Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznieod 0,5 do 0,7

3Podbudowa z chudego betonu lub gruntu stabilizowanego cementemod 0,3 do

0,5

4Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchniod 0,2 do 0,5

5.5. Połączenie międzywarstwowe

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub

asfaltem upłynnionym przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego

połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST.

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

lub upłynniacza  podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub

upłynniacza z asfaltu upłynnionego

Lp.

Połączenie nowych warstwIlość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2

1Podbudowa asfaltowa

2Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub wzmacniającaod 0,3 do 0,5

3Asfaltowa warstwa wiążącaod 0,1 do 0,3

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia

wynosi co najmniej:

-      8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-      2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,

-      0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego.

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki.

5.6. Warunki przystąpienia do robót

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy

temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości

> 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości  &#163; 8 cm. Nie dopuszcza się

układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zarób próbny

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek

mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera

kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.

Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej

względem składu zaprojektowanego podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej

względem składu  zaprojektowanego  przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą

ekstrakcji,  % m/m

Lp.

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej. Mieszanki mineralno-asfaltowe do

nawierzchni dróg o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2KR 3 do KR 6

1Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0

± 5,0

± 4,0

2Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18;

0,15; 0,075± 3,0± 2,0

3Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 0,075mm± 2,0± 1,5

4Asfalt± 0,5 ± 0,3

5.8. Odcinek próbny

Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka

próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona

odcinek próbny w celu:

-      stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,

-      określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed

zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej

grubości warstwy,

-      określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego

zagęszczenia warstwy.

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu,

jakie będą stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym

przez Inżyniera.

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po

zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką

wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem

niwelety zgodnie z dokumentacją projektową.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od

minimalnej temperatury mieszanki podanej w pkcie 5.3.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie

ze schematem przejść walca ustalonym na odcinku próbnym.

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna

wynosić nie mniej niż:

- dla asfaltu D 50                 130o C,

- dla asfaltu D 70                 125o C,

- dla asfaltu D 100               120o C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów.

Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi.

Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami

podanymi w tablicach 4 i 6.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,

równolegle lub prostopadle do osi drogi.

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte

względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a

przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej

krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą

asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być

zaakceptowany przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania

asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki

mineralno-asfaltowej        i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do

akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania

mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 11.

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na

wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. Wyniki powinny być zgodne z receptą

laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie badań

innymi równoważnymi metodami.

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę

mięknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie

i wilgotność wypełniacza.

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania

mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp.

Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań

Minimalna liczba badań na dziennej działce roboczej

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni 1

próbka przy produkcji do 500 Mg

2  próbki przy produkcji ponad 500 Mg

2 Właściwości asfaltudla każdej dostawy (cysterny)

3 Właściwości wypełniacza1 na 100 Mg

4 Właściwości kruszywa przy każdej zmianie

5 Temperatura składników mieszanki mineralno-asfaltowejdozór ciągły

6 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowejkażdy pojazd przy załadunku i w

czasie wbudowywania

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowejjw.

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwórni jeden raz dziennie

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

[10]

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek

kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej

polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego

na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie

laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na

kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokładność pomiaru ± 2o C. Temperatura powinna być zgodna z

wymaganiami podanymi w  SST.

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na

ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i

wbudowywania.

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na

próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą

laboratoryjną.

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z

betonu asfaltowego

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje tablica 12.

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z

betonu asfaltowego

Lp.Badana cechaMinimalna częstotliwość badań i pomiarów

1Szerokość warstwy2 razy na odcinku drogi o długości 1 km

2Równość podłużna warstwykażdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m

3Równość poprzeczna warstwynie rzadziej niż co 5m

4Spadki poprzeczne warstwy10 razy na odcinku drogi o długości 1 km

5Rzędne wysokościowe warstwypomiar rzędnych niwelacji podłużnej i

poprzecznej oraz usytuowania osi według

6Ukształtowanie osi w planiedokumentacji budowy

7Grubość warstwy2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

8Złącza podłużne i poprzecznecała długość złącza

9Krawędź, obramowanie warstwycała długość

10Wygląd warstwyocena ciągła

11Zagęszczenie warstwy2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 m2

12Wolna przestrzeń w warstwiejw.

6.4.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być

zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy

asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w nowej

konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o

grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.

6.4.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego

mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm

Lp. Drogi i place Warstwa ścieralna Warstwa wiążąca Warstwa wzmacniająca

1Drogi klasy A, S i GP469

2Drogi klasy G i Z6912

3Drogi klasy L i D oraz place i parkingi91215

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach

prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją

± 0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją

projektową, z tolerancją ± 1 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z

dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm.

6.4.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z

tolerancją ± 10 %. Wymaganie to nie dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5

cm dla której tolerancja wynosi  +5 mm i warstwy o grubości od 2,5 do 3,5 cm,

dla której tolerancja wynosi ± 5 mm.

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej,

równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny

być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być

całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła konieczność obcięcia  pokryte asfaltem.

6.4.10. Wygląd warstwy

Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi

w SST i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy

nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania

ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową

i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i

PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego

obejmuje:

-      prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-      oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,

-      dostarczenie materiałów,

-      wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce

wbudowania,

-      posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,

-      skropienie międzywarstwowe,

-      rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

-      obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

-      przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w

specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Żwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni

drogowych

3. PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek

4.PN-B-11115:1998Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla

stalowniczego do nawierzchni drogowych

5. PN-C-04024:1991Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,

znakowanie i transport

6. PN-C-96170:1965Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

7. PN-C-96173:1974Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do

nawierzchni drogowych

8. PN-S-04001:1967Drogi samochodowe. Metody badań mas

mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych

9. PN-S-96504:1961Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas

bitumicznych

10. PN-S-96025:2000Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.

Wymagania

11. BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni

planografem i łatą

10.2. Inne dokumenty

12.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM,

Warszawa, 1997

13.  Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97.

Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa, 1997

14.  Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje,

instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, Warszawa, 1999

15.  WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z

naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni

drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.  Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na

odkształcenia trwałe. Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności

mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod obciążeniem statycznym.

Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca

1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).

INFORMACJA   AKTUALIZACYJNA   O   ASFALTACH   WPROWADZONYCH   NORMĄ   PN-EN

12591:2002 (U)

Niniejsza aktualizacja OST została wprowadzona do stosowania przez Generalną

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr GDDKiA-BRI 3/211/3/03 z dnia

2003-09-22.

1.       Podstawa zmian

W 2002 r. decyzją prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

została przyjęta, metodą notyfikacji (bez tłumaczenia), do stosowania w Polsce

norma PN-EN 12591:2002 (U), określające metody badań i wymagania wobec asfaltów

drogowych. Norma ta klasyfikuje asfalty w innym podziale rodzajowym niż

dotychczasowa norma PN-C-96170:1965.

Asfalty, zgodne z PN-EN 12591:2002 (U) są dostępne w Polsce od początku 2003 r.

Norma PN-EN 12591:2002 (U), nie unieważnia dotychczas stosowanej

normy   PN-C-96170:1965. Z chwilą przywołania w dokumentach kontraktowych normy

PN-C-96170:1965 ma ona zastosowanie, pod warunkiem pozyskania asfaltu

produkowanego wg PN-C-96170:1965.

2.       Zmiany aktualizacyjne w OST

Niniejsza informacja dotyczy stosowania asfaltów wg PN-EN

12591:2002 (U) w OST, wydanych przez GDDP w 2001 r., uwzględniających założenia

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” (KTKNPP),

GDDP - IBDiM, Warszawa 1997:

1.     D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

2.     D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

3.     D-05.03.07 Nawierzchnia z asfaltu lanego

4.     D-05.03.12 Nawierzchnia z asfaltu twardolanego

5.     D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

6.     D-05.03.22 Nawierzchnia z asfaltu piaskowego.

Niniejsza informacja dotyczy również innych OST uwzględniających

roboty z wykorzystaniem lepiszcza asfaltowego.

3.       Zalecane lepiszcza asfaltowe

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut

Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Autostrad uaktualnił zalecenia doboru lepiszcza asfaltowego do mieszanek

mineralno-asfaltowych w „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i

półsztywnych”, który był podstawą opracowania OST wymienionych w punkcie 2.

Nowe zalecenia przedstawia tablica 1.

Tablica 1.    Zalecane lepiszcza asfaltowe do mieszanek mineralno-asfaltowych

według przeznaczenia mieszanki i obciążenia drogi ruchem

Typ mieszanki Tablica zał. A Kategoria ruchu i przeznaczenie KTKNPPKR1-2KR3-4KR5-6

Beton asfaltowy do podbudowy   Tablica A50/7035/5035/50

Beton asfaltowy do warstwy wiążącej

Tablica C

50/7035/50

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C

DP30

DP80

35/50

DE30 A,B,C

DP30

Mieszanki mineralno-asfaltowe do warstwy ścieralnej (beton asfaltowy,

mieszanka SMA, mieszanka MNU)

Tablica E

50/70

DE80 A,B,C

DE150 A,B,C1

50/70

DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1DE30 A,B,C

DE80 A,B,C1

Uwaga: 1 - do cienkich warstw

Oznaczenia:

KTKNPP    -   Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,

SMA          -   mieszanka mastyksowo-grysowa,

MNU          -   mieszanka o nieciągłym uziarnieniu,

35/50           -   asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-50 wg

PN-C-96170:1965,

50/70           -   asfalt wg PN-EN 12591:2002 (U), zastępujący asfalt D-70 wg

PN-C-96170:1965,

DE, DP       -   polimeroasfalt wg TWT PAD-97 Tymczasowe wytyczne techniczne.

Polimeroasfalty drogowe.    Informacje, instrukcje - zeszyt 54, IBDiM, Warszawa

1997

4.  Wymagania wobec asfaltów drogowych

W związku z wprowadzeniem PN-EN 12591:2002 (U), Instytut

Badawczy Dróg i Mostów w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i

Autostrad ustalił wymagane właściwości dla asfaltów z dostosowaniem do warunków

polskich - tablica 2.

Tablica 2.  Podział rodzajowy i wymagane właściwości asfaltów drogowych o

penetracji od 20´0,1 mm do 330´0,1 mm wg PN-EN 12591:2002 (U) z dostosowaniem do

warunków polskich

Lp. Właściwości Metoda Rodzaj asfaltu

badania20/3035/5050/7070/100100/150160/220250/330

WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE

1.Penetracja w 25oC0,1mmPN-EN

142620-3035-5050-7070-100100-150160-220250-330

2.Temperatura mięknienia CPN-EN 142755-6350-5846-5443-5139-4735-4330-38

3.Temperatura zapłonu, nie mniej niżoCPN-EN 22592240240230230230220220

4.Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż

% m/mPN-EN 12592

99

99

99

99

99

99

99

5.Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrost) nie więcej niż

% m/m

PN-EN 12607-1

0,5

0,5

0,5

0,8

0,8

1,0

1,0

6.Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż

%PN-EN 1426

55

53

50

46

43

37

35

7.Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż

oCPN-EN 1427

57

52

48

45

41

37

32

WŁAŚCIWOŚCI  SPECJALNE   KRAJOWE

8.Zawartość parafiny,

nie więcej niż%PN-EN 12606-1

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

9.Wzrost temp. mięknienia po starzeniu, nie więcej niż

oCPN-EN 1427

8

8

9

9

10

11

11

10.Temperatura łamliwości, nie więcej niż

oCPN-EN 12593Nie ok-reśla się

-5

-8

-10

-12

-15

-16