SPECYFIKACJE  TECHNICZNE

WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

D - 05.03.04E

USZCZELNIANIE  POŁĄCZEŃ  W  WARSTWACH  NAWIERZCHNI  ASFALTOWYCH  ZA  POMOCĄ

TAŚMY  BITUMICZNEJ  TERMOPLASTYCZNEJ

SPIS  TREŚCI

1. WSTĘP	3

2. MATERIAŁY	4

3. SPRZĘT	6

4. TRANSPORT	6

5. WYKONANIE ROBÓT	7

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	8

7. OBMIAR ROBÓT	9

8. ODBIÓR ROBÓT	9

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	10

10. PRZEPISY ZWIĄZANE	10

1.  WSTĘP

Nazwa zamówienia:

„Remont drogi powiatowej nr 1751 S w miejscowości Łany Małe od km 10+593 do km 16+012”

Inwestor:           Powiatowy Zarząd Dróg w Zawierciu, ul. Sienkiewicza 34, 42 - 400 Zawiercie

## 1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem uszczelnienia w warstwach nawierzchni asfaltowych  za pomocą termoplastycznej  taśmy  bitumicznej  w  ramach  projektu:

„Remont drogi powiatowej nr 1751 S w miejscowości Łany Małe od km 10+593 do km 16+012”

1.2.  Zakres stosowania OST

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót wymienionych w p. 1.1., związanych z wykonaniem uszczelnienia w warstwach asfaltowych nawierzchni  za pomocą termoplastycznej  taśmy  bitumicznej.

Taśma jest przeznaczona do uszczelniania połączeń oraz szczelin dylatacyjnych                                    i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych asfaltowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania od 140ºC do 250ºC) lub na ciepło (temperatura układania od 80ºC do 140ºC). Taśma może być również stosowana do uszczelnienia miejsc takich jak: styki nawierzchni asfaltowej z krawężnikami, urządzeniami dylatacyjnymi, odwadniającymi, włazami studzienek kanalizacyjnych, wpustami  ulicznymi,  skrzynkami  zasuw  wodociągowych,  itp.

1.4.  Określenie podstawowe

1.4.1. Dylatacja - szczelina pomiędzy dwoma przylegającymi do siebie elementami konstrukcji, umożliwiająca niezależną pracę statyczną i odkształcanie się obu elementów.

1.4.2. Taśma termoplastyczna - elastyczna taśma bitumiczna do uszczelniania połączeń oraz szczelin dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych asfaltowych wykonywanych na gorąco (temperatura układania od 140ºC do 250ºC) lub na ciepło (temperatura układania od 80ºC do 140ºC). Zapewnia szczelne połączenie zapobiegając przenikaniu wody w miejscu styku.

1.4.3. Środek gruntujący do taśm - środek gruntujący na bazie asfaltów i żywic przeznaczony do stosowania w połączeniu z termoplastycznymi taśmami do uszczelniania wszelkiego typu połączeń technologicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robot

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1.  Wymagania ogólne

Taśmy termoplastyczne do wykonania uszczelnień powinny mieć Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM.

Do wykonania uszczelnień  przy  użyciu  taśm termoplastycznych stosuje się następujące materiały:

a)  elastyczna taśma (termoplastyczna),

b)  środek gruntujący do taśm.

2.2.  Wymagania szczegółowe

2.2.1. Taśma

2.2.1.1.  Warunki stosowania

Taśmę termoplastyczną można stosować w okresach bez opadów atmosferycznych                                i w temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5ºC. Powierzchnia powinna być płaska, sucha, odpylona                    i odtłuszczona. W przypadku słabego podłoża należy zagruntować powierzchnię nałożenia taśmy roztworem asfaltowym.

Wbudowanie taśmy bez warstwy adhezyjnej polega na rozwinięciu z kręgu wzdłuż wcześniej przygotowanej uszczelnianej krawędzi i odcięciu odpowiedniej długości odcinka. Następnie należy podgrzać powierzchnię palnikiem gazowym i docisnąć taśmę do powierzchni uszczelnianej poprzez papier przekładkowy. W przypadku taśmy z warstwą klejącą nie jest wymagane wstępne podgrzanie powierzchni. Taśmę należy przyklejać tak, aby jej górna krawędź wystawała około 5 mm ponad nawierzchnię.

Po przyklejeniu taśmy papier przekładkowy należy zerwać. Wystająca krawędź taśmy musi być przywałowana, np. podczas zagęszczania warstwy asfaltowej.

2.2.1.2.   Właściwości techniczno - użytkowe oraz wymagania

Taśma powinna spełniać wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.  Właściwości techniczno - użytkowe oraz wymagania dla taśm termotopliwych uszczelniających

| Lp | Właściwości | Jednostki | Wymagania | Metody badań wg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Temperatura mięknienia wg PiK | ºC | ≥ 90 | PN-EN 1427:2007 |
| 2 | Penetracja stożkiem w 25ºC | 0,1 mm | od 20 do 50 | PN-EN 13880-3:2004 |
| 3 | Nawrót sprężysty | % | 10 - 30 | PN-EN 13880-3:2004 |
| 4 | Wydłużenie taśmy w szczelinie 15 mm, w tempera-turze - 10ºC | % | ≥ 10 | PN-EN 13880-13:2004 |
| 5 | Maksymalne naprężenie przy wydłużeniu 10% | MPa | ≤ 1,0 | PN-EN 13880-13:2004 |

2.2.1.3.  Rodzaje  i  wymiary  taśm  termotopliwych  uszczelniających

Taśma wykonana jest na bazie asfaltów modyfikowanych polimerami. Taśma powinna być stosowana łącznie ze środkiem gruntującym. Zastosowanie taśmy zapewnia stworzenie w miejscu połączenia technologicznego tzw. "miękkiego przegubu" zapobiegając tworzeniu się rysy i odspajania warstwy asfaltowej.

Taśma składa się z asfaltu, modyfikatorów i wypełniaczy mineralnych. W temperaturze pokojowej ma postać ciała lepko - plastycznego, jest topliwa, ma barwę czarną.

Taśma występuje w dwóch odmianach jako:

-   FB - nie zawierająca warstwy samoprzylepnej ( wymaga podgrzania przed przyklejeniem )

-   SK - zawiera warstwę kleju ( nie wymaga podgrzewania przed przyklejeniem )

W przekroju poprzecznym taśma jest prostokątna, ułożona na papierze przekładkowym                         o właściwościach antyadhezyjnych.

Wymiary taśm ( wymiary przekroju poprzecznego - długość ):

-  30 mm x 10 mm  - 40 mb,

-  35 mm x 10 mm  - 40 mb,

-  40 mm x 10 mm  - 30 mb,

-  45 mm x 10 mm  - 30 mb,

-  30 mm x 8 mm    - 48 mb,

-  35 mm x 8 mm    - 48 mb,

-  40 mm x 8 mm    - 36 mb.

2.2.2. Środek gruntujący do taśm

W celu zwiększenia adhezji należy zastosować środek gruntujący na bazie asfaltów i żywic przeznaczony do stosowania w połączeniu z termoplastycznymi taśmami do uszczelniania wszelkiego typu połączeń technologicznych w warstwach asfaltowych nawierzchni.

2.2.2.1.  Warunki stosowania

Środek gruntujący można stosować tylko przy suchej pogodzie przestrzegając wymogów temperaturowych jak dla układania taśm uszczelniających. Taśmę termoplastyczną można stosować                 w okresach bez opadów atmosferycznych i w temperaturze otoczenia nie niższej niż + 5ºC. Powierzchnia powinna być płaska, sucha, odpylona i odtłuszczona. W przypadku słabego podłoża należy zagruntować powierzchnię nałożenia taśmy roztworem asfaltowym.

2.2.2.2.  Rodzaje  środków  i  aplikacji.

Środki  gruntujące  występuje  w  dwóch  odmianach  jako:

-   FB - do  taśm  bitumicznych  nie  zawierająca  warstwy  samoprzylepnej,

-   SK - do  taśm  bitumicznych  zawierających warstwę kleju.

Środek gruntujący można nanosić poprzez natrysk lub malowanie. W zależności od warunków pogodowych warstwę gruntującą należy pozostawić do przeschnięcia przez okres:

-   min. 30 min  taśm  do  bitumicznych  nie  zawierająca  warstwy  samoprzylepnej,

-   3 - 5 min  do  taśm  bitumicznych  zawierających warstwę kleju.

3. SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3.

3.2.  Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robot, jak :

-   narzędzia ręczne do docinania taśmy np.: nóż, nożyce,

-   elektronarzędzia mechaniczne do docinania taśmy np.: szlifierka kątowa,

-   palnik gazowy do podgrzewania (nadtopienia) taśmy,

-   narzędzia do ręcznego malowania lub pneumatycznego natryskiwania środka gruntującego,

-   gumowy wałek dociskowy lub inny mechaniczny sprzęt do nakładania taśmy,

-   sprzęt pomocniczy, jak oskardy, łopaty, szczotki.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4.

4.2.  Warunki przechowywania materiałów

Taśmę należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu producenta. W okresie letnim należy ją przechowywać w chłodnych miejscach, a w okresie zimowym chronić przed wpływem działania promieniowania cieplnego, nasłonecznieniem, zawilgoceniem i zamoczeniem. Opakowanie kartonowe                 z taśmą należy składować płasko z możliwością spiętrzenia opakowań do 8 warstw.

4.3.  Transport materiałów

Transport opakowań z taśmą może odbywać się dowolnym środkiem przewozowym                               z zachowaniem warunków przechowywania. Podczas transportu opakowania należy zabezpieczyć przed przesuwaniem  i  uszkodzeniem  zgodnie  z  odpowiednimi  normami  dotyczącymi  warunków  transportu.

Przy   spełnieniu    warunków   przechowywania  i   transportu   termin  ważności   produktu  wynosi 12 miesięcy. Niespełnienie warunków przechowywania i transportu może spowodować przedwczesną utratę kształtu, zlepienia się zwojów, zbytnią kruchość papieru przekładkowego utrudniającą jego zerwania, usztywnienie taśmy itp.

5.  WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5.

5.2.  Zasady wykonywania robót

Sposób wykonania robot powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. W innym przypadku należy opracować i przedstawić Kierownikowi Kontraktu do zatwierdzenia technologię montażu taśmy.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robot obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- przystosowanie bocznej powierzchni materiału do aplikacji taśmy,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni do której będzie mocowana taśma,

- ułożenie taśmy,

- roboty wykończeniowe.

5.3.  Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robot należy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazań Inżyniera:

-   ustalić  lokalizację  oraz  zakres  robót,

-   wyznaczyć  oraz  oznaczyć  miejsca  uszczelnień,

5.4.  Przebieg aplikacji

Podłoże na którym przyklejana jest taśma musi być suche, czyste bez luźnych części ( piasek, luźne ziarna kruszyw, oleje, smary, kurz, błoto itp. Na oczyszczoną powierzchnię nanosi się warstwę środka gruntującego. W celu osiągnięcia właściwego połączenia wymagany jest systemowy preparat przeznaczony do danego rodzaju taśmy. Środek ten należy nanosić poprzez natrysk lub ręczne malowanie pędzlem.                W zależności od warunków pogodowych i typu środka gruntującego, warstwę gruntującą należy pozostawić do przeschnięcia przez okres min. 5 - 30 min.

Taśmę należy rozwijać wzdłuż krawędzi. Stopniowo zaczynając z  jednego końca, taśmę należy nagrzewać ( tylko w przypadku użycia taśmy nie zawierającej warstwy samoprzylepnej ) np. za pomocą palnika na propan - butan tak aby nadtopić powierzchnię zewnętrzną.

Następnie za pomocą wałka lub szpachelki dociskać nagrzaną stronę do powierzchni na której ma być zamocowana taśma. Nagrzanie taśmy bez warstwy samoprzylepnej jest niezbędne do uzyskania właściwego połączenia i w konsekwencji szczelnej spoiny. Taśmę układamy "na styk" bez zakładów. Szerokość taśmy stosowanej do wykonywania bitumicznych uszczelnień w nawierzchni drogowej powinna wynosić 10 mm.

W przypadku :

-     napraw  istniejącej  nawierzchni  z betonu asfaltowego taśmę należy przykleić tak aby wystawała ok. 5 mm ponad układaną warstwę,

-   wykonywania nowych nawierzchni z betonu asfaltowego, SMA i przy remontowanych i nowych nawierzchniach z asfaltu lanego taśmę należy przykleić równo z górną krawędzią układanej warstwy.

Docinanie na żądany wymiar może się odbywać zarówno przy wykorzystywaniu przyrządów ręcznych ( nóż, nożyce itp.) jak i z wykorzystaniem mechanicznych urządzeń tnących (szlifierki kątowe itp.)

5.7.  Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robot wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanego uszczelnienia do dalszych prac związanych z ułożeniem warstw asfaltowych jezdni.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6.

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robot, określone przez Inżyniera,

- sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.

6.3.  Kontrola przygotowania podłoża

Należy przeprowadzić kontrolę przygotowanie podłoża na podstawie wizualnych oględzin. Podłoże, powinno być czyste, bez łuszczących się warstw i zabrudzeń.

6.4.  Kontrola wykonanych robót

6.4.1. Kontroli podlegają wszystkie etapy montażu uszczelnienia tj.:

-   oczyszczenie

-   gruntowanie  powierzchni

-   montaż  taśmy

-   połączenia  taśm  "na styk"

-   wypełnienie  ewentualnych  ubytków.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest 1mb wykonanego uszczelnienia.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszących (np. ułożenia warstw nowej nawierzchni) są ustalone                      w odpowiednich SST.

8.  ODBIÓR  ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2.  Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

-   roboty ulegające zakryciu (odbiór międzyoperacyjny)

-   roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy).

8.3.  Odbiór końcowy

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Kierownika Kontraktu w Dzienniku Budowy zakończenia wszystkich robót związanych z wykonaniem uszczelnień z taśm bitumicznej                       i spełnienia wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, STWiOR oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej

Cena  wykonania  1 mb  wykonanego  uszczelnienia,  zgodnie  z  określeniem  podanym  w  p. 7.1.

Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca prowadzenia robót,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- przygotowanie podłoża do ułożenia taśmy,

- ułożenie taśmy uszczelniającej,

- wykonanie wszystkich robot według wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,

- oczyszczenie miejsca robot i uporządkowanie terenu przyległego,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

10.1.  Ogólne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00  Wymagania ogólne

10.2.  Normy

2.  PN-EN 1427:2001          Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie  temperatury  mięknienia  –

Metoda  Pierścień  i  Kula

3.  PN-EN 13880-3:2004     Zalewy szczelin na gorąco - część  3: Metoda badania określająca penetrację

i  odprężenie  sprężyste

4.  PN-EN 13880-13:2004   Zalewy szczelin na gorąco - część  13: Metoda badania służąca do określenia

wydłużenia  nieciągłego  (próba  przyczepności)

10.3.  Aprobaty techniczne

5.   Aprobata techniczna dla taśm bitumicznych wydana przez IBDiM